ICS 73.020

D 10

备案号：××××－××××

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ/T ××××—××××

地质勘查野外作业人员安全防护装备

技术规范

Specification for personal protective equipmentof geological exploration

征求意见稿

本稿完成日期2017.11.1

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家安全生产监督管理总局发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总则	2

5  功能要求	2

5.1  安全防护服装	2

5.2  地质救生包（箱）	3

5.3  安全保障终端	3

6  技术指标要求	4

6.1  安全防护服装	4

6.2  地质救生包（箱）	6

6.3  安全保障终端	7

7  检验方法	7

8  判定规则	8

9  标志、包装、运输、贮存	9

9.1  标志	9

9.2  包装	9

9.3运输	9

9.4贮存	9

参考文献	10

- 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山分技术委员会(TC288/SC2)归口。

本标准主要起草单位：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、华地同创(北京)科技发展有限公司、北京探路者户外用品股份有限公司、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、陕西地矿集团有限公司。

本标准主要起草人：覃家海、李小杰、叶成明、郑宝锋、刘红万、苏建梅、丁鸿弼、符海琴、刘珍宝、单建新、范臧辉、李刚。

地质勘查野外作业人员安全防护装备技术规范

1  范围

本标准规定了地质勘查野外作业人员安全防护装备的功能要求和技术指标、检验方法、判定规则，及其产品包装、运输和贮存要求。

本标准适用于地质勘查野外作业人员安全防护装备的设计、生产与检验。本标准不适用于极寒、高温、高原或者其它环境特别恶劣区域作业人员安全防护装备。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB 20653  职业用高可视性警示服

GB/T 3903（所有部分）鞋类 通用试验方法

GB/T 3917.2  纺织品织物撕破性能第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3922  纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 4744  纺织品 防水性能的检测和评价静水压法

GB/T 4745  纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 5713  纺织品 色牢度试验：耐水色牢度

GB/T 8427  纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8629  纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 11048 纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定

GB/T 12704.2  纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法

GB 13432  食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签

GB/T13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定

GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T 16641 成鞋动态防水性能试验方法

GB/T 18830  纺织品防紫外线性能的评定

GB/T 21196.2  纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定

GB/T21284 鞋类成鞋试验方法保暖性

GB/T 21655.1  纺织品吸湿速干性的评定第1部分:单项组合试验法

GB/T 21655.2 纺织品吸湿速干性的评定第2部分:动态水分传递法

GB/T 28288足部防护足趾保护包头和防刺穿垫

GB/T 30126 纺织品 防蚊性能的检测和评价

FZ/T 01071纺织品 毛细效应试验方法

JJG 246 发光强度标准灯检定规程

YD/T 1539移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6388 运输包装收发货标志

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地质勘查野外作业人员geological explorationoutdoor worker

直接从事野外地质勘查活动的人员，以及从事地质勘查活动组织、实施、监督、检查的人员。

3.2

安全防护装备protective clothing

地质勘查单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的用品（用具），包括安全防护服装、地质救生包（箱）和安全保障终端。安全防护服装主要包括夏季工作服、防寒服、防寒鞋和工作帽。

3.3

安全保障终端safetyinsurance terminal

地质勘查单位为从业人员配备的，具有定位、通信功能的安全生产保障与应急设备。

3.4

野外救生手册  field lifesaving handbook

地质勘查作业人员野外生存、呼救、急救应知应会手册。

4总则

4.1  安全防护装备设计、生产、质量、标志、包装、运输、贮存应符合国家和相关行业标准规范以及本标准要求。

4.2海洋地质、航空地质作业安全防护装备功能和技术指标应符合国家有关规定和本标准要求。

4.3安全防护装备应使用环境醒目色，禁止使用环境伪装色。明显部位应设计有地质勘查特征标识。

4.4地质钻探、坑探作业人员夏季工作服、防寒服在满足本标准要求基础上，应满足耐污和非连体帽设计要求。

4.5安全防护装备出厂前应由具备相关资质的第三方按照本标准检测、检验，并出具检验合格报告。

5  功能要求

5.1  安全防护服装

5.1.1  夏季工作服

5.1.1.1 应透气、吸湿、速干、抗紫外、抗菌、抗撕、耐磨、警示。

5.1.1.2上衣下摆覆盖到裤腰以下，可收紧。下摆、袖口、裤脚口为收口设计。

5.1.1.3腋下、后背等部位可留有透气孔隙。

5.1.1.4  明显部位应有反光警示设计，上衣、裤子反光警示面积均不小于30cm2。

5.1.1.5上衣口袋数量不少于2个，裤子口袋数量不少于4个。

5.1.2  防寒服

5.1.2.1  应防寒、防风、防雨、透气、抗湿、抗撕、耐磨、防静电、警示。

5.1.2.2上衣为双层设计，外层上衣为功能层，内层上衣为保暖层。羽绒类防寒服保暖层应为羽绒内胆，普通防寒服保暖层应为抓绒内胆。

5.1.2.3上衣下摆覆盖到裤腰以下，可收紧。下摆、袖口、裤脚口为收口设计。

5.1.2.4外层上衣、裤子采用防泼水面料，拼接部位采用压胶热封处理。

5.1.2.5  明显部位应有反光警示设计，上衣、裤子反光警示面积均不小于30cm2。

5.1.2.6上衣口袋数量不少于2个，裤子口袋数量不少于4个。

5.1.3  防寒鞋

5.1.3.1  应防寒、透气、防雨、止滑、耐磨。钻（坑）探工种防寒鞋应防砸、防刺穿。

5.1.3.2鞋底采用防滑设计。鞋帮、鞋面采用防泼水、透湿设计。

5.1.3.3防砸功能的防寒鞋采用防砸包头设计。防刺穿功能的防寒鞋采用防刺穿垫设计。

5.1.4  工作帽

5.1.4.1  工作帽分为多功能防护帽和防寒帽。多功能防护帽应遮阳、速干、防紫外、警示，风沙大的作业区域应防风沙，蚊虫多的作业区域应防蚊虫。防寒帽应防寒、防风、防雨、透气、警示。

5.1.4.2具有防风沙或防蚊虫功能的多功能防护帽以及防寒帽采用可拆卸面罩或可拆卸围纱网、可拆卸耳扇设计。防寒帽采用防泼水设计。

5.1.4.3  明显部位应有反光警示设计。反光警示面积不应小于3cm2。

5.2  地质救生包（箱）

5.2.1  外包（箱）

5.2.1.1地质救生包应防雨、抗撕、耐磨、警示。地质救生箱应防雨、承重、耐压、警示。

5.2.1.2地质救生包体积不大于1000000mm3，参考尺寸：150mm×110mm×60mm。重量（含包内用品）不大于0.50kg。

5.2.1.3明显部位应有警示反光设计。反光警示面积不小于外包（箱）表面积的10%。

5.2.2  包（箱）内用品配置

5.2.2.1纱布、止血带等止血、包扎类用品不少于2种，求生哨、反光镜等呼救类用品不少于2种。

5.2.2.2心脏急救、防暑降温、跌打损伤药品等突发病情急救类用品不少于3种。

5.2.2.3刀、打火石、压缩干粮等救生维生类用品不少于3种。

5.2.2.4应根据作业区域风险和作业工种设计包（箱）内用品。海拔3000m以上高原地区，应配置预防高压反应药品。南方地区应配置蛇药、毒液吸取器等药品、器械。海洋、江河湖泊水域应配置救生灯等用品。

5.2.2.5原则上应选配多功能用品。用品均应独立包装、分类存放。

5.2.2.6应配置有野外救生手册。野外救生手册内容包括应急状态下地质救生包（箱）内用品的使用方法，依托野外环境条件的呼救、自救方法等。

5.3  安全保障终端

5.3.1  具备定位、通信、一键求救功能。

5.3.2采用防尘、防水、防摔设计。

5.3.3具备北斗、GPS等多模定位功能，定位精度小于10m。

5.3.4具备短信或数据传输等收发定位坐标信息功能。

5.3.5采用小型化天线或与主机分离式天线设计。

5.3.6显示屏具备强光下可视功能。

5.3.7个人终端体积不大于225000mm3，参考尺寸：150mm×75mm×20mm，重量不大于0.30kg（不含配件）。

6技术指标要求

6.1  安全防护服装

6.1.1夏季工作服

夏季工作服技术指标应符合表1的要求。

表1夏季工作服技术指标要求

| 功 能 | 项 目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防紫外线 | UPF |  |  | ＞40 |
|  | T（UVA）AV，% |  |  | ＜5 |
| 吸湿性 | 吸水率，% |  |  | ≥100 |
|  | 滴水扩散时间，s |  | 机织 | ≤5 |
|  |  |  | 针织 | ≤3 |
|  | 芯吸高度，mm |  | 机织 | ≥90 |
|  |  |  | 针织 | ≥100 |
| 速干性 | 蒸发速率，g/h |  |  | ≥0.18 |
|  | 透湿量，g/(m2·24h) | 机织 |  | ≥8000 |
|  |  | 针织 |  | ≥10000 |
| 耐用性 | 缝子纰裂程度，cm |  |  | ≤0.6 |
|  | 接缝强力，N |  |  | ≥140 |
|  | 撕破强力，N |  |  | ≥7 |
|  | 顶破强力，N |  |  | ≥250 |
|  | 耐磨性能，次 |  |  | ≥10000，面料正面无破损 |
|  | 耐光色牢度，级 |  |  | ≥3 |
|  | 耐汗渍色牢度，级 |  |  | ≥3 |
|  | 耐洗色牢度，级 |  |  | ≥3 |
|  | 耐光汗复合色牢度（碱性），级 |  |  | ≥3 |
| 排汗性 | 单项传递指数，级 |  |  | ≥3 |
| 反光性 |  |  |  | GB 20653中2级要求 |
| 注：1.机织芯吸高度以经向或纬向中较大者考核。 2.针织芯吸高度以纵向或横向中较大者考核。 3.顶破强力、耐光汗复合色牢度只考核针织类产品。 |  |  |  |  |

6.1.2  防寒服

防寒服技术指标应符合表2的要求。

表2防寒服技术指标要求

| 功 能 | 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水性 | 表面抗湿性，级 |  |  | 4 |
|  | 面料静水压，kpa |  | 洗前 | ≥50 |
|  |  |  | 洗后 | ≥40 |
|  | 接缝处静水压，kpa |  | 洗前 | ≥40 |
|  |  |  | 洗后 | ≥30 |
| 透湿性 | 透湿量，g/(m2·24h) |  | 洗前 | ≥5000 |
|  |  |  | 洗后 | ≥4000 |
| 保暖性 | 羽绒 | 含绒量，% |  | ≥85 |
|  |  | 充绒量/件，g |  | ≥80 |
|  |  | 蓬松度 |  | ≥600 |
|  | 抓绒面料 | 保温率，% |  | ≥30 |
|  |  | 克罗值，clo |  | ≥0.6 |
| 耐用性 | 缝子纰裂程度，cm |  |  | ≤0.6 |
|  | 接缝强力，N |  |  | ≥140 |
|  | 撕破强力，N |  |  | ≥7 |
|  | 耐磨性能，次 |  |  | ≥10000，面料正面无破损 |
|  | 耐光色牢度，级 |  |  | ≥3 |
|  | 耐洗色牢度，级 |  |  | ≥3 |
| 反光性 |  |  |  | GB 20653中 2级要求 |

6.1.3  防寒鞋

防寒鞋技术指标应符合表3的要求。

表3防寒鞋技术指标要求

| 功 能 | 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水性 | 防水曲折 | 水中曲折2万次不透水 |  |
| 透湿性 | 透湿量，g/(m2·24h) | ≥3000 |  |
| 保暖性 | 温度下降，℃ | ≤10 | -20℃环境下30min内，鞋内腔表面和鞋底温度下降值 |
| 防滑性 | 干态静摩擦系数 | ≥0.65 |  |
|  | 湿态静摩擦系数 | ≥0.35 |  |
| 耐磨性 | 磨痕长度，mm | ≤10 |  |
| 防砸性 |  | GB/T 28288中4.2要求 | 仅钻（坑）探工种 |
| 防刺穿性 |  | GB/T 28288 中5.2要求 | 仅钻（坑）探工种 |

6.1.4  工作帽

6.1.4.1多功能防护帽

多功能防护帽技术指标应符合表4的要求。

表4多功能防护帽技术指标要求

| 功 能 | 项 目 |  | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸湿速干 |  |  | GB/T 21655.1要求 | 帽顶、帽墙、汗口条材料 |
| 防紫外线 | UPF |  | ＞40 | 帽顶、帽墙、耳扇、汗口条材料 |
|  | T（UVA）AV，% |  | ＜5 |  |
| 防蚊虫 | 网眼密度 | 直向，孔/5cm | ≥16 | 具备防蚊虫功能的多功能防护帽 |
|  |  | 横向，孔/5cm | ≥26 |  |
| 反光性 |  |  | GB 20653中 2级要求 |  |

6.1.4.2  防寒帽

防寒帽技术指标应符合表5的要求。

表5防寒帽技术指标要求

| 功能 | 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保暖性 | 保温率，% | ≥50 | 帽顶、帽围、耳扇材料 |
|  | 保温率，% | ≥40 | 面罩材料 |
|  | 克罗值，clo | ≥0.6 | 帽顶、帽围、耳扇、面罩材料 |
| 反光性 |  | GB 20653中2级要求 |  |

6.2  地质救生包（箱）

6.2.1  外包（箱）

外包（箱）技术指标应符合表6的要求。

表6外包（箱）技术指标要求

| 分类 | 功能 | 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质救生包 | 防水性 | 表面抗湿性，级 |  | 4 |
|  |  | 面料静水压，kpa |  | ≥50 |
|  |  | 接缝处静水压，kpa |  | ≥30 |
|  | 抗撕性 | 撕裂强力，N |  | ≥25 |
|  | 耐用性 | 耐摩擦色牢度（10次），级 | 干摩 | ≥4 |
|  |  |  | 湿摩 | ≥3 |
|  |  | 拉链平拉强力，N |  | ≥600 |
|  |  | 拉链拉头拉结合力，N |  | ≥250 |
|  | 反光性 |  |  | GB 20653中2级要求 |
| 地质救生箱 | 承重耐压 | 承重，kg |  | ≥20 |
|  |  | 耐压，N |  | ≥200 |
|  | 反光性 |  |  | GB 20653中2级要求 |

6.2.2  包（箱）内用品

6.2.2.1求生哨发声频率大于3000Hz。

6.2.2.2  救生灯发光强度大于0.75cd，持续时间大于12h，发光型式包括常亮和闪烁。

6.2.2.3应急维生用品热量大于10000 KJ。

6.2.2.4  药品和止血、包扎类用品应符合国家医药卫生法规要求。

6.3安全保障终端

安全保障终端技术指标应符合表7的要求。

表7  安全保障终端技术指标要求

| 功能 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 待机时间，h | ≥24 | 个人终端 |
|  | 连续工作时间，h | ≥10 | 个人终端 |
| 供电 |  | 适配器连续供电 | 车载、船载、机载终端 |
| 三防 | 防尘、防水 | GB/T 4208中IP 67等级要求 |  |
|  | 防摔 | YD/T 1539中自由跌落要求 |  |
| 适用环境 | 温度，℃ | -30～+60 |  |
| 通信 | 数据传输，Byte | ≥24 |  |
| 定位 | 定位精度，m | ≤10 |  |
|  | 初次定位时间，s | ≤60 |  |

7检验方法

7.1 耐水色牢度测试按照GB/T 5713规定执行。

7.2  耐汗渍色牢度测试按照GB/T 3922规定执行。

7.3 耐光色牢度测试按照GB/T 8427中方法 3规定执行。

7.4  耐光、汗复合色牢度（碱性）测试按照GB/T 14576规定执行。

7.5 接缝强力测定按照GB/T 13773.1规定执行。

7.6 撕破强力测定按照GB/T 3917.2规定执行，采用单舌试样。

7.7 耐磨性能测定按照GB/T 21196.2规定执行。

7.8 表面抗湿性测试按照GB/T 4745规定，洗涤程序按照GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤3次，悬挂晾干。

7.9 静水压测试按照GB/T 4744规定执行，洗涤程序按照GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤3次，悬挂晾干。

7.10透湿量测试按照GB/T 12704.2蒸发法方法B（倒杯法）进行。洗涤程序按照GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤3次，悬挂晾干。

7.11吸水率测试按照GB/T 21655.1规定执行。洗涤程序按GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤5次，悬挂晾干。

7.12滴水扩散时间测试按照GB/T 21655.1规定执行。洗涤程序按GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤5次，悬挂晾干。

7.13芯吸高度测试按照FZ/T 01071规定执行。洗涤程序按GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤5次，悬挂晾干。

7.14蒸发速率测试按照GB/T 21655.1规定执行。洗涤程序按GB/T 8629中规定的5A方法连续洗涤5次，悬挂晾干。

7.15单项传递指数按照GB/T21655.2规定执行。

7.16防紫外线性能测试按照GB/T 18830规定执行。

7.17保温性能测试按照GB/T11048规定执行。

7.18警示反光标识检验按照GB 20653规定执行。

7.19防蚊性能测试按照GB/T 30126规定执行。

7.20耐磨性能、防滑性能测试按照GB/T 3903规定执行。

7.21动态防水曲折测试按照GB/T 16641规定执行。

7.22鞋类保暖性能测试按照GB/T 21284规定执行。

7.23鞋头防砸功能、鞋底防刺穿功能检验按照GB/T 28288规定执行。

7.24  工作帽网眼密度测试，任取围帽纱网上3处，以5cm为单位计数网眼个数，半个孔眼及以上者按一个计数，计算其平均值，直横向分别计算。

7.25救生灯发光强度测试按照JJG 246规定执行。

7.26维生用品热量测试按照GB 13432规定执行。

7.27安全保障终端防尘、防水性能测试按照GB/T 4208规定执行。

7.28安全保障终端防摔性能测试按照YD/T 1539规定执行。

8判定规则

安全防护装备判定规则应符合表8的要求。

表8判定规则

| 序号 | 装备名称 | 判定规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护服装 | 检验分类 成品检验分为内在质量检验和外观质量检验 内在质量包括5.1、6.1中功能和技术指标要求 外观质量包括5.1中外观质量要求 抽样规则 外观质量检验抽样数量按产品批量： 500件及以下抽验10件 500件以上至1000件（含1000件）抽验20件 1000件以上抽验不少于30件 内在质量检验抽样根据项目需要，一般不少于4件 判定规则 内在质量判定：符合5.1、6.1要求，判定为合格 外观质量判定：符合5.1要求，判定为合格 内在质量和外观质量都合格，产品判定为合格 |
| 2 | 地质救生包（箱） | 检验分类 成品检验分为内在质量检验和外观质量检验 内在质量包括5.2、6.2中功能和技术指标要求 外观质量包括5.2中外观质量要求 抽样规则 外观质量检验抽样数量按产品批量： 500件及以下抽验10件 500件以上至1000件（含1000件）抽验20件 1000件以上抽验不少于30件 内在质量检验抽样根据项目需要，一般不少于4件 判定规则 内在质量判定：符合5.2、6.2要求，判定为合格 外观质量判定：符合5.2要求，判定为合格 内在质量和外观质量都合格，产品判定为合格 |
| 3 | 安全保障终端 | 检验分类 成品检验分为内在质量检验和外观质量检验 内在质量包括5.3、6.3中功能和技术指标要求 外观质量包括5.3中外观质量要求 抽样规则 外观质量检验抽样数量按产品批量： 500台及以下抽验10台 500台以上至1000台（含1000台）抽验20台 1000台以上抽验不少于30台 内在质量检验抽样根据项目需要，一般不少于4台 判定规则 内在质量判定：符合5.3、6.3要求，判定为合格 外观质量判定：符合5.3要求，判定为合格 内在质量和外观质量都合格，产品判定为合格 |

9标志、包装、运输、贮存

9.1  标志

产品标志应清晰、牢固。标志文字、图形、颜色等应符合GB/T 191、GB/T 6388规定。

9.2包装

采用纸盒或塑料袋包装，包装材料清洁、干燥、无异味，包装大小与产品相适应。

9.3  运输

包装件运输，避免挤压、受潮、雨淋、暴晒、破损、污染。

9.4  贮存

包装件在仓库内存放，仓库阴凉、干燥、通风、清洁。

参考文献

AQ 2004-2005  地质勘探安全规程